| 材料 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型; 性能等级; 螺纹规格; 选用材料. 螺栓; 10.9S; M12~M24; 20MntiB. M27~M30; 35VB. 8.8S; M12~M16; 35#. M20~M24; 20MnTib. M27~M30; 35VB. 螺母; 8H 10H; M12~M30; 35#. 垫圈; 35~45 HRC; 12~30; 45#. 材料的化学成分 材料; C%; Si%; Mn%; Ti%; V%; B%; P%; S%. 20MnTiB; 0.17~0.24; 0.17~0.37; 1.30~1.60; 0.04~0.10; 0; 0.0005~0.0035; ≤0.035; ≤0.035. 35VB; 0.31~0.37; 0.17~0.37; 0.50~0.90; 0; 0.05~0.12; 0.001~0.004; ≤0.04; ≤0.04. 35#; 0.32~0.40; 0.17~0.37; 0.50~0.90; 0; 0; 0; ≤0.035; ≤0.035. 45#; 0.42~0.50; 0.17~0.37; 0.50~0.90; 0; 0; 0; ≤0.035; ≤0.035. |
| 机械性能 螺栓机械性能 , 材料试件机械性能 |  |  |
| 性能等级; 抗拉力强度 σb MPa; 屈服度σ0.2 MPa; 伸长率δ5 %; 收缩率ψ %. min. 10.9S; 1040~1240; 940; 10; 42. 8.8S; 830~1030; 660; 12; 45. |  | 硬度 性能等级; 洛氏硬度 HRC; 维氏硬度 HV30. min; max; min; max. 109S; 33; 39; 312; 367. 8.8S; 24; 31; 249; 296. |
| 实物拉力载荷 |  |  |
| 螺纹规格d; M12; M16; M20; M22; M24; M27; M30. 应懒力载面积mm2; 84.3; 157; 245; 303; 353; 459; 561. 拉力载荷 KN; 10.9S; 877.7~104.5; 163~195; 255~304; 315~376; 367~438; 477~569; 583~696. 8.8S; 70.0~86.8; 130~162; 203~252; 251~312; 293~364; 381~473; 466~578. |
| 螺母机械性能, 保证载荷 |  |  |
| 螺纹规格D; M12; M16; M20; M22; M24; M27; M30. 保证载荷 KN; 10H; 87.7; 163; 255; 315; 367; 477; 583. 8H; 70.0; 130; 203; 251; 293; 381; 466. |  | 硬度 性能 等级; 洛氏硬度; 维氏硬度. min; max; min; max. 10H; 98HRB; 28HRC; 222; 274. 8H; 85HRB; 28HRC; 206; 274. |