油管规格 Size of Tubing

| 尺寸代码 Size Desination | 重量代码 Weight Desination |  | 外径 Outside Diameter |  | 壁厚 Wall Thickness |  | 端部加工形式 Type of End Finish |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢级 Grade |  |  |  |  |
|  | 不加厚 T&C Non-Upset | 外加厚 T&C External Upset | in | mm | in | mm | J55 | L80-1 | N80 1 类、 Q | C90 | P110 |
| 1.900 | 2.75 | 2.90 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | PNU | PNU | PNU | PNU |  |
| 2 3/8 | 4.00 | - | 2.375 | 60.3 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | - |
|  | 4.00 | 4.70 |  |  | 0.190 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
|  | 5.80 | 5.95 |  |  | 0.254 | 6.45 | - | PNU | PNU | PNU | PNU |
|  | 6.60 | - |  |  | 0.259 | 7.49 | P | P | P | - | - |
|  | 7.35 | 7.45 |  |  | 0.336 | 8.53 | PU | PU | PU | PU | - |
| 2 7/8 | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
|  | 7.80 | 7.90 |  |  | 0.276 | 7.01 | - | PNU | PNU | PNU | PNU |
|  | 8.60 | 8.70 |  |  | 0.308 | 7.82 | - | PNU | PNU | PNU | PNU |
|  | 9.35 | 9.45 |  |  | 0.340 | 8.64 | - | PU | - | PU | - |
|  | 10.50 | - |  |  | 0.392 | 9.96 | - | P | - | P | - |
|  | 11.50 | - |  |  | 0.440 | 11.18 | - | P | - | P | - |
| 3 1/2 | 7.70 | - | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | - |
|  | 9.20 | 9.30 |  |  | 0.254 | 6.45 | PUN | PUN | PUN | PUN | PUN |
|  | 10.20 | - |  |  | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | - |
|  | 12.70 | 12.95 |  |  | 0.375 | 9.53 | - | PUN | PUN | PUN | PUN |
|  | 14.30 | - |  |  | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | - |
|  | 15.50 | - |  |  | 0.476 | 12.00 | - | P | - | P | - |
|  | 17.00 | - |  |  | 0.530 | 13.46 | - | P | - | P | - |
| 4 | 9.50 | - | 4.00 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN |

| 尺寸代码 Size Desination | 重量代码 Weight Desination |  | 外径 Outside Diameter |  | 壁厚 Wall Thickness |  | 端部加工形式 Type of End Finish |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢级 Grade |  |  |  |  |
|  | 不加厚 T&C Non-Upset | 外加厚 T&C External Upset | in | mm | in | mm | J55 | L80-1 | N80 1 类、 Q | C90 | P110 |
| 4 | - | 11.00 | 4.00 | 101.6 | 0.262 | 6.65 | PN | PN | PN | PN | PN |
| 4 1/2 | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | - | P | - | P | - |
|  | 15.20 | - |  |  | 0.337 | 8.56 | - | P | - | P | - |
|  | 17.00 | - |  |  | 0.380 | 9.65 | - | P | - | P | - |
|  | 18.90 | - |  |  | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | - |
|  | 21.50 | - |  |  | 0.500 | 12.70 | - | P | - | P | - |
|  | 23.70 | - |  |  | 0.560 | 14.22 | - | P | - | - | - |
|  | 26.10 | - |  |  | 0.630 | 16.00 | - | P | - | P | - |

套管规格

| 尺寸代码 Size Desination | 重量代码 Weight Desination | 外径 Outside Diameter |  | 壁厚 Wall Thickness |  | 端部加工形式 Type of End Finish |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 钢级 Grade |  |  |  |  |  |
|  |  | in | mm | in | mm | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1 类、 Q | C90 T95 | P110 |
| 4 1/2 | 9.50 | 4.500 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | - | - | - | - |
|  | 10.50 |  |  | 0.224 | 5.69 | PSB | PSB | - | - | - | - |
|  | 11.60 |  |  | 0.250 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 13.50 |  |  | 0.290 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 15.10 |  |  | 0.337 | 9.56 | - | - | - | - | - | PLB |
| 5 | 11.50 | 5.00 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | PS | PS | - | - | - | - |
|  | 13.00 |  |  | 0.253 | 6.43 | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
|  | 15.00 |  |  | 0.296 | 7.52 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 18.00 |  |  | 0.362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 21.40. |  |  | 0.437 | 11.10 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 23.20 |  |  | 0.478 | 12.14 | - | - |  |  |  |  |
|  | 24.10 |  |  | 0.500 | 12.70 | - | - |  |  |  |  |
| 5 1/2 | 14.00 | 5.500 | 139.7 | 0.244 | 6.20 | PS | PS | - | - | - | - |
|  | 15.50 |  |  | 0.275 | 6.98 | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
|  | 17.00 |  |  | 0.304 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 20.00 |  |  | 0.361 | 9.17 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 23.00 |  |  | 0.415 | 10.54 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 6 5/8 | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
|  | 24.00 |  |  | 0.352 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |

| 尺寸代码 Size Desination | 重量代码 Weight Desination | 外径 Outside Diameter |  | 壁厚 Wall Thickness |  | 端部加工形式 Type of End Finish |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 钢级 Grade |  |  |  |  |  |
|  |  | in | mm | in | mm | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1 类、 Q | C90 T95 | P110 |
| 6 5/8 | 28.00 | 6.625 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 32.00 |  |  | 0.475 | 12.06 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7 | 17.00 | 7.00 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | - | - | - | - | - | - |
|  | 20.00 |  |  | 0.272 | 6.91 | PS | PS | - | - | - | - |
|  | 23.00 |  |  | 0.317 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
|  | 26.00 |  |  | 0.362 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 29.00 |  |  | 0.408 | 10.36 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 32.00 |  |  | 0.453 | 11.51 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 35.00 |  |  | 0.498 | 12.65 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 38.00 |  |  | 0.540 | 13.72 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 7 5/8 | 24.00 | 7.625 | 193.68 | 0.300 | 7.62 | - | - | - | - | - | - |
|  | 26.40 |  |  | 0.328 | 8.33 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 29.70 |  |  | 0.375 | 9.52 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 33.70 |  |  | 0.430 | 10.92 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 39.00 |  |  | 0.500 | 12.70 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 42.80 |  |  | 0.562 | 14.27 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 45.30 |  |  | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 47.10 |  |  | 0.625 | 15.88 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 8 5/8 | 24.00 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | PS | PS | - | - | - | - |
|  | 28.00 |  |  | 0.304 | 7.72 | - | PS | - | - | - | - |
|  | 32.00 |  |  | 0.352 | 8.94 | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
|  | 36.00 |  |  | 0.400 | 10.16 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 40.00 |  |  | 0.450 | 11.43 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 44.00 |  |  | 0.500 | 12.70 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 49.00 |  |  | 0.557 | 14.15 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 9 5/8 | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - |
|  | 36.00 |  |  | 0.352 | 8.94 | PSLB | PSLB | - | - | - | - |
|  | 40.00 |  |  | 0.395 | 10.03 | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - |
|  | 43.50 |  |  | 0.435 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 47.00 |  |  | 0.472 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 53.50 |  |  | 0.545 | 13.84 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
|  | 58.40 |  |  | 0.595 | 15.11 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB |
| 10 3/4 | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | - | - | - | - | - | - |
|  | 40.50 |  |  | 0.350 | 8.89 | PSB | PSB | - | - | - | - |
|  | 15.50 |  |  | 0.400 | 10.16 | PSB | PSB | - | - | - | - |
|  | 51.00 |  |  | 0.450 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
|  | 55.50 |  |  | 0.495 | 12.57 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |

| 尺寸代码 Size Desination | 重量代码 Weight Desination | 外径 Outside Diameter |  | 壁厚 Wall Thickness |  | 端部加工形式 Type of End Finish |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 钢级 Grade |  |  |  |  |  |
|  |  | in | mm | in | mm | J55 K55 | M65 | L80 C95 | N80 1 类、 Q | C90 T95 | P110 |
| 10 3/4 | 60.70 | 10.75 | 273.05 | 0.545 | 13.84 | - | - | - | - | PSB | PSB |
|  | 65.70 |  |  | 0.595 | 15.11 | - | - | - | - | PSB | PSB |
| 11 3/4 | 42.00 | 11.75 | 298.45 | 0.333 | 8.46 | - | - | - | - | - | - |
|  | 47.00 |  |  | 0.375 | 9.53 | PSB | PSB | - | - | - | - |
|  | 54.00 |  |  | 0.435 | 11.05 | PSB | PSB | - | - | - | - |
|  | 60.00 |  |  | 0.489 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| 13 3/8 | 48.00 | 13.375 | 339.73 | 0.330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - |
|  | 54.50 |  |  | 0.380 | 9.65 | PSB | PSB | - | - | - | - |
|  | 61.00 |  |  | 0.430 | 10.92 | PSB | PSB | - | - | - | - |
|  | 68.00 |  |  | 0.480 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
|  | 72.00 |  |  | 0.514 | 13.06 | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB |

注： P —平端； S —短圆螺纹； L —长圆螺纹； B —偏梯形螺纹

尺寸偏差 (外径、壁厚、重量允许偏差 )

| 项目 Item |  | 允许偏差 Tolerances |
| --- | --- | --- |
| 外径 Outside Diameter | 管体 Pipe Body | D ≤ 101.6mm ± 0.79mm |
|  |  | ＋ 0.1 － 0.5 D ≥ 114.3mm % |
|  | 接箍 Coupling | ± 1%OD |
| 壁厚 Wall Thickness |  | － 12.5% |
| 重量 Weight | 单根 Single Lengths | +6.5%~+3.5% |
|  | 车载量 Carload Lots | － 1.75% |

油套管标准 Standard 美国石油学会标准(API SPEC 5CT)

用途 Uses  油管用于油井中抽取石油或天然气  套管用于油气井的井壁